## Morphologie de la surface des dépôts et revêtements

L'examen au microscope électronique à balayage des dépôts réalisés en présence d'additif ne permet pas de distinguer les cristallites étant donné leur finesse. Cette observation montre que l'additif change de manière radicale la morphologie du dépôt. Pour obtenir une image de la surface du dépôt nous utilisons une autre technique: la microscopie à force atomique.

La figure 40 présente la topographie de la surface obtenue par microscopie à force atomique de l'échantillon B3. La taille des cristallites est de l'ordre de 0,3 m et la rugosité du dépôt de l'ordre de 0,5 m. Le dépôt obtenu est compact. La taille, la géométrie, la disposition de ces cristallites ne présentent aucun caractère commun avec celles des dépôts obtenus sans additif. La disparition des espaces existants entre les empilements et la finesse du dépôt permet de penser que la présence d'additif améliore la tenue en corrosion des revêtements.

Figure 40 (1): Topographie du revêtement B3 élaboré en présence d'additif.