Figure 40 (2) : Topographie du revêtement B3 élaboré en présence d'additif.

## Etude de la structure cristalline

Une diffraction de rayons X est effectuée sur chaque échantillon en mode couplé  afin de déterminer la nature des phases cristallines qui composent le revêtement.

### Identification des phases MnyZnx par diffraction de rayons X

La synthèse des alliages MnyZnx peut conduire à la formation de composés monophasés ou polyphasés. La diffraction de rayons X permet de caractériser chaque échantillon en établissant un diagramme de diffraction. En fonction du diagramme de diffraction obtenu, nous pouvons nous trouver dans deux situations différentes :

Première situation: le diagramme de diffraction correspond à une fiche d'un composé répertorié dans la base JCPDS. L'identification des phases peut alors se faire. Par exemple, l'existence des fiches JCPDS des corps purs à base de zinc et de manganèse permettent d'identifier la présence de ces phases dans les revêtements.